附件：

| 适用水泥品种 | 助磨剂功效 | 生产应用指标 |
| --- | --- | --- |
| P·O42.5R | 提产增强增效型 | 1.大磨生产时，加剂水泥与空白水泥相比，台时产量增长率不小于8%。 2.加剂水泥与空白水泥相比，3天抗压强度和28天抗压强度不降低（实验室检测结果相对误差3%以内）的前提下，水泥熟料节约量不少于4%。 3.在使用相同外加剂且掺量相同的前提下，加剂水泥净浆流动度值不小于空白水泥，1h净浆流动度损失差值≤60mm。 |
| P•O42.5R | 提产增强型 | 1.大磨生产时，加剂水泥与空白水泥相比，台时产量增长率不小于8%。 2.加剂水泥与空白水泥相比，3天抗压强度和28天抗压强度不降低（实验室检测结果相对误差3%以内）的前提下，水泥熟料节约量不少于4%。 |
| M32.5 | 提产增强型 | 1.大磨生产时，加剂水泥与空白水泥相比，台时产量增长率不小于8%。 2.加剂水泥与空白水泥相比，3天抗压强度和28天抗压强度不降低（实验室检测结果相对误差3%以内）的前提下，水泥熟料节约量不少于6%。 |
| P·O42.5缓凝 | 缓凝型 | 加剂水泥初凝时间≥240min，360min≤水泥终凝时间≤600min。 |
| P·O52.5R | — | 1.凝结时间与空白水泥相当,即使用助磨剂后P•O52.5R水泥终凝与空白比不得低于10min，且不得高于30min。 2.加助磨剂后水泥配合比与空白相同，比表面积控制指标从≥385m2/kg，调整为≥350m2/kg,即比表面积控制降低35 m2/kg，水泥磨台时产量与空白比提高30%以上，且水泥3天和28天强度与空白比不降低。 3.与空白水泥比较，加入助磨剂后水泥中氯离子和碱含量不增加。 4.掺加助磨剂水泥不损害混凝土性能，使用同一型号外加剂掺量相同时，混凝土初始坍落度和初始流动度与空白水泥相当。 |